ANTİSEPTİK TÜL GRAS SARGI TEKNİK SARNAMESI

1. Malzeme %0,5 oranında klorheksidin asetat BP ihtiva eden ve %99,5 beyaz yumuşak parafın BP ile doyurulmuş, seyrek dokunmuş bir Leno bezinden meydana gelecektir.
2. Sıcak mühürle paketlenmiş alüminyum poşetler içinde, parşömen koruyucu varaklar arasında steril halde yer alacaktır.
3. 2,5 megarad’da Gama radyasyon ile sterilize edilmiş olacaktır.
4. Beher 10 cm. başına iplik sayısına bakıldığında çözgü sayısı 74 ‘ten, atkı sayısı 80’den az olmayacaktır.
5. Sargmın beher birim alan başına ağırlığı 42 gm-2 den az olmayacaktır.
6. Eterde eriyebilir maddelerin doyurulmuş yığın ağırlığı 100 gm”2 den az olmayacaktır.
7. Ebatları; 5 cm x 5 cm (1 kutuda 50 adet)

10 cm x 10 cm (1 kutuda 10 adet)

15 cm x 20 cm (1 kutuda 10 adet)

15 cm x 1 m olacaktır. ( 1 kutuda 12 adet)

